上海汇精亚纳米新材料有限公司

超高活性纳米二氧化钛

产品特点：

1、粒径非常小：粒径为5nm，易分散不团聚。

2、分散性能好：超高活性纳米二氧化钛分散性能非常好，把它投到水里轻轻摇一摇，就能立刻融化成透明的液体，可以喷到家具表面，墙体，形成透明均匀的纳米涂层，起到净化室内空气的作用。

技术指标：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 型号 | HG-A-001 |
| 粉体外观 | 白色粉末 |
| 粉体溶于水的外观 | 透明液体 |
| 粒径 | 5纳米 |
| 纯度 | 99.9% |
| 表面活性 | 亲水 |

3、催化活性高：本款纳米二氧化钛的催化活性经过测试比较，比目前市场上催化性能最好的纳米二氧化钛的催化活性还高30倍。可以迅速的捕捉并分解室内的甲醛，苯，氨等有害气体，除味效果好。

4、作用范围广，本款纳米二氧化钛突破了原有光触媒只能紫外线波段下才有光催化效果，它从波长200-380nm（紫外线部分）延伸到400nm(可见光部分)以上，大大提升了纳米二氧化钛的光催化效率。

5、使用性价比高：每100g纳米二氧化钛粉，可以做成10-20kg纳米光触媒液体，适合于家居房屋装修用，公共设施建设用，质量优异，价格低廉，使用简单方便。

使用方法：

把100g粉直接溶解到20kg纯净水中，或者蒸馏水，去离子水等，做成固含量为0.5%的水溶液，直接均匀喷涂于墙壁，家居表面，以及汽车室内等。

喷涂方法：

喷涂、刷涂、淋涂均可，以喷涂效果最好，施工后请立即清洗工具。

储存条件：

粉末密封密闭保存，配置液体后要避光保存。

应用范围：

广泛应用于新装修的居家、办公场所、医院、学校、宾馆、各种公共场所等室内环境。

适用于高档涂料、高档地毯、日用品、墙体、木器、皮革、塑料、布料、陶瓷、玻璃等表面。

注意事项：

与其它液体或者粉末混用时，需先做试验，防止高活性氧化钛与其它物质不匹配导致的絮凝沉淀。

环境要求：

1、 环境需要有光线，紫外杀菌灯（UVC）照射或日光直射下效果最佳；

2、 保持室内空气流通可加速有害气体的分解；

3、 提供一定湿度的环境；

用量：

1升水溶液可以喷涂150个平米。

包装：

200g/罐  1kg/袋  10kg/桶

HG-A-001使用成本对照表：

| 产品 | 单价 | 喷涂面积 | 单位面积成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| HG-A-001 | 2800元/KG | 1KG粉配置成200KG光触媒液体，1KG液体喷涂150平米 | 9元/100平米 |
| 市面除甲醛产品 | 120/KG | 1KG喷涂150平米 | 80元/100平米 |

上海汇精亚纳米新材料有限公司

Shanghai huijing Sub-Nanoseale New Material Co.,Ltd.

销售总部地址：上海市奉贤区望园南路1588弄绿地未来中心A3

销售总部电话：021-34306661(总机)     传真:021-34307094

http://www.shhuijing.com        E-mail:liutaotyb@sina.com

上海地址:上海市奉贤区金钱公路4835号        邮编:201407

电话:021-34306640

http://shhuijing.1688.com      E-mail:13817540232@163.com

安徽分厂:凤阳汇精亚纳米新材料科技有限公司

厂址:安徽省凤阳县工业园              邮编:233100