上海汇精亚纳米新材料有限公司

凤阳汇精纳米新材料科技有限公司

Shanghai huijing Sub-Nanoseale New Material Co.,Ltd.

活性复合陶瓷微珠在反射隔热涂料中应用

活性复合陶瓷微珠是一种轻质功能材料，主要成分是硅酸铝；其分散性好、强度高、耐磨性好、化学稳定性好、耐热耐高温、密度小、绝缘性好，具有很强的反射紫外线功能，可显著提高涂料的反射隔热、耐侯耐久性、耐擦洗、耐腐蚀及耐高温、抗划伤、耐磨、柔韧等性能，主要用用于反射隔热涂料、建筑内外涂料等水性涂料，提高涂料保温隔热、耐候、耐高温性能，并可降低企业生产成本。

陶瓷微珠物理性能：

| 参数名称 Parameter | 复合陶瓷微珠 |
| --- | --- |
|  | Zeeosphere |
| 粒径（μm）Particle Size | 2-5 |
| 堆积密度(g/cm3)Bulk Density | 0.86-0．96 |
| 色泽Color | 白色（Gray） |
| 抗压强度（kg/cm2）Compressive Strength | 5000-7000 |
| 莫氏硬度(Mohs Scale)Hardness | 4-6 |
| 耐火度（℃）Melting Point | 1400-1750 |
| 烧失量Lost in Ignition | <1% |
| 吸油率g(oil)/100g Oil Absorption | 35-55 |
| 体积电阻(Ω·CM)Volume Resistance | 1.5x1010 |
| 偶联剂含量(%) | 1.5-2 |

微珠化学成分：

| 化学成分 Chemical Composition | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | Na2O,K2O | TiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量(%) Content | 63-69.6 | 26.8-33.2 | 0.5-2 | 0.2-0.6 | 1-2 | 0.2-0.5 | 0.5-2 |

在涂料应用中的优势：

1、用于反射隔热涂料：提高涂料的反射隔热性，提高涂料表面抗划伤、耐磨、耐侯、耐久等性能，并可降低企业生产成本。

2、用于水性建筑涂料：代替部分钛白粉用量，减少VOC，提高耐热温度、改进硬度，控制光泽，增加耐磨性，降低成本；

3、用于溶剂性工业面漆：增加固体含量，降低渗透性，增进耐腐蚀性、硬度、惰性、耐磨性，控制光泽，降低成本；

4、用于维护涂料：高耐化学性和耐腐蚀性，耐久性，耐磨性，较低的涂层渗透性，高加入量低成本；

5、用于粉末涂料：球形率高的特点使其拥有良好的流动性、提高涂料的硬度、耐磨性、控制光泽及柔韧的手感，降低成本；

6、用于卷钢涂料：柔韧性，耐腐蚀性、光泽控制，较高固体含量，降低成本；

上海汇精亚纳米新材料有限公司

Shanghai huijing Sub-Nanoseale New Material Co.,Ltd.

销售总部地址：上海市奉贤区望园南路1588弄绿地未来中心A3

销售总部电话：021-34306661(总机)     传真:021-34307094

http://www.shhuijing.com        E-mail:liutaotyb@sina.com

上海地址:上海市奉贤区金钱公路4835号        邮编:201407

电话:021-34306640

http://shhuijing.1688.com      E-mail:13817540232@163.com

安徽分厂:凤阳汇精亚纳米新材料科技有限公司

厂址:安徽省凤阳县浙商工业园              邮编:233100